ОСОБЕННОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ.

Таджиходжаева М.Р., Хасанов М.А. (ТАЙЛКЭИ)

Долговечность зубьев определяется не только износостойкостью проворности но и геометрической формой режущей части фона эксплуатации.

Исследование процесса изнашивания зубьев ковшей в производственных условиях многих исследователей показало, что существующая конфигурация зубьев не являются рациональной. Если при работе острыми зубьями горной породы захватываются снизу, то изношенные зубья с большими площадками износа вдавливает породу внутри забоя, пир этом резко увеличивается напорное усилие и расход мощностей на черпания породы. Площадка износа непрерывно увеличивающаяся толщина режущей части зубьев вследствие клиновидной формы существенно валяют на величину сопротивления копанию и в конечном итоге на долговечность зубьев. С увеличением затопления режущего рабочего органа энергоемкость процесса разработки грунта возрастает [2].

Таким образом, исследования показали, что конфигурация зубьев ковша является одним из наиболее важных факторов, определяющих величину сопротивления копанию и расхода энергоресурсов. Форма зубьев обычно либо клиновидная алмазная, либо долотообразная. Форма играет важную роль и должна соответствовать породе, в которой ковш работает.

Зубья, пригодные для работы в глине , не подходят для работы в каменистых грунтах.

Для крепкой глины лучше всего острый долотообразные зубья, то есть длинные.

Для работы каменной породы предпочтительно алмазная форма острия, особенно в тех случаях, когда порода не полностью взорвана особенно в карьерах НГМК и приходится отрывать зубьями. Во влажной, легко разрабатываемой глине и сыпучем песке – лучше всего пластинчатая форма острия, с заостренным краем. Как нам известно, от конфигурации зубьев изменяется профиль изношенной поверхности, толщина режущей части зубьев и величина площадки износа на задней грани, находящаяся в контакте с разрабатываемой средой.

Отсюда ясно, что режущей части зубьев ковша необходимо придать такую конфигурацию, что в процессе изнашивания она имела бы стабильную толщину, а также ширину площадки износа на задней грани, то есть необходимо обеспечить адаптацию режущей части зубьев.

Предложенная экскаваторный ковш с адаптирующимися зубьями, позволяющую повысить производительность экскаватора при разработке твердых и каменистых грунтов без дополнительного подвода энергии к рабочему органу. [3]

Разработанная конструкция ковша с адаптирующими зубьями позволяет увеличить производительности одноковшовых экскаватор при разработке каменистых грунтов до 30% и снизить расход энергии от 10-22%.

Изменения условия эксплуатации формы режущего инструмента меняет условия его силового взаимодействия с грунтом. Замеры покали, что его допускаемый на практике заноса зубьев увеличивает сопротивление резанию ковшом на 60-100%. В свою очередь исследования показали, что ковш с острой рыщущей частью заполняется быстрее и легче, чем с затупленной или изношенной, не вызывая перегрузок и перенапряжений экскаватора.

Большое значение геометрических факторов на процесс резания каменистых грунтов позволяет предполагать значительное увеличение сопротивлений грунта от износа и затопления режущего инструмента.

Изнашивание зубьев в плане сопровождается их сужением и закруглением режущей кромки. Более интенсивное изнашивание зубьев по краям режущей кромки объясняется тем, что в этих местах зубья должны преодолевать не только лобовые, но и боковые. Кроме того, края режущей кромки подвергаются более сильному воздействию со стороны твердых включений в грунте.

В некоторых исследованиях отмечается также зависимость изнашивания зубьев в ряд так, что режуще кромке образуют в плане прямую линую или мало отклоняются от нее, линейный износ зубьев приблизительно одинаков, лишь несколько более быстрое изнашивание внешних сторон крайних зубьев.

Работа ковшами, у которых размеры и форма зубьев значительно отличаются от проектных. Основные изменения зубьев подробно исследована в работах [1.2] которых необходимо принимать во внимание как факторы резания грунтов заключается в следующем:

- Используют зубья у которых длина рабочей части составляет 50-60% от проектной, а в отдельных случаях меньше ее в 2,5-3,0 раза ;

- Изменения проектного затупления кромки, уменьшается при разработке песчано-глинистых, лессовых грунтов увеличивается в каменистых грунтах.

- Используются зубья разных конфигураций не по назначению, в зависимости от грунтовых условий.

Наблюдения, проведенные многим исследования, показывают, что в большинстве случаев изменения заднего угла инструмента, разрушающего породы, более интенсивно влияет на износ, чем изменение прочих геометрических параметров.

Это можно выгодно использовать, при создании новых адаптирующих зубьев для эффективной работы а каменистых грунтах.

Использованная литература:

1.Волобев В.Г. Методологические основы обоснования оптимальных параметров элементов рабочего оборудования землеройных –транспортных машин. Омск, 2002-168с.

2.Шукуров Р.У. Повышение износостойкости режущих органов землеройных машин. Автореферат., док., тех., наук. Ташкент 2005-40с.

3.А.С. 1198163.