| Бурханов Ш.Ж, Мухидов А.А. (ТИПСЭАД) | ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО БИТУМА ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЕ ЕГО АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ |
| --- | --- |

Все возрастающая интенсивность и грузонапряженность движения, а также неблагоприятные погодно-климатические условия в большинстве регионов нашей страны приводят к ускоренному разрушению дорожного полотна.

Наиболее характерные разрушения дорожных асфальтобетонных покрытий связаны с их недостаточной водо-морозостойкостью, обусловленными в значительной мере отсутствием прочного сцепления дорожного битума с поверхностью минерального материала, служащего основой асфальтобетона. В результате проникновения воды к непокрытой битумом поверхности камня наблюдается отслоение пленки битума, а в зимний период в результате процессов «замерзание-оттаивание» - разрушение асфальтобетона.

Используемые в дорожном строительстве нефтяные битумы характеризуются разнообразием состава и сложностью физико-химической структуры, обусловленными как природой нефтяного сырья, так и технологией его переработки. В большинстве своем в силу своей подверженности процессам окисления, приводящим к образованию продуктов кислого характера, нефтяные битумы обладают низкой адгезионной способностью к кислым минеральным материалам (гранитному щебню, отсеву, песку).   Одним из способов повысить качества битума это улучшение адгезионных свойств дорожного битума к поверхности минерального материала как кислого, так и основного характера. Это решается путем разработки способа получения катионо-активной адгезионной присадки к битумам для основных и кислых материалов, включающий взаимодействие функционально замещенных углеводородов с аминами при нагревании.В качестве функционально замещенных углеводородов используют хлорпарафины общей формулы СnН2n+2-xClx, где n= 10-30; х=1-7, с мол.м. 200-600, а в качестве аминов - амины общей формулы H2N(CH2CH2NH)уH, где у>1, при соотношении углеводороды : амины (2,3-5,6):1. Способ позволяет значительно улучшить показатель сцепления битума с поверхностью минерального материала. 1 табл.

| Образец | Количество катионоактивной адгезионной присадки вводимый в битум, мас.% | Адгезия в соответствии контрольными образцами по ГОСТ 11508-74 |
| --- | --- | --- |
| Исходный битум 1 2 3 4 5 6 7 8 Адгезионная добавка прототип | - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 |

Способ заключается в повышении качества дорожного битума путем разработки метода получения катионоактивной адгезионной присадки к дорожным битумам для основных и кислых материалов, включающего взаимодействие функционально замещенных углеводородов с аминами при нагревании, отличающегося тем, что в качестве функционально замещенных углеводородов используют хлорпарафины общей формулы СnH2n+2-xClx, где n=10-30, х=1-7 с молекулярной массой 200-600, а в качестве аминов - амины общей формулы H2N(CH2CH2NH)yH, где y>1, при соотношении углеводороды : амины (2,3-5,6):

В способе используются хлорпарафины различных марок.

ХП-418 соответствует ТУ 24-93-01713164401-95. В соответствии с данными, приведенными производителем, ХП-418 имеет следующую химическую формулу: СnН2n+2-xСlx, где n=10-30, х=1-7 с молекулярной массой 300-600.

ХП-470 соответствует ТУ 6-01-16-90. В соответствии с данными, приведенными производителем, ХП-470 имеет следующую химическую формулу: CnH2n+2-xClx, где n=10-30; х=1-7 с молекулярной массой 300-600.

Диэтилентриамин и полиэтиленполиамин это вторичные продукты производства этилендиамина действием аммиака на дихлорэтан.

В соответствии с данными, приведенными производителем, диэтилентриамин имеет следующую химическую формулу: Н2N(СH2СН2NН)Н, где y=2 (массовая доля диэтилентриамина в соответствии с техническими требованиями - не менее 96-98).

Полиэтиленполиамин используют двух марок "А" и "Б". Полиэтиленполиамин марки "А" соответствует ТУ 2413-357-00208-447-99. В соответствии с данными, приведенными производителем, полиэтиленполиамин марки "А" имеет следующую химическую формулу: H2N(CH2CH2NH)yH, где y=2-5 (в соответствии с техническими требованиями массовая доля общего азота не менее 30%, массовая доля азота, титруемого кислотой, 19,5-22%, массовая доля третичных аминов 5-9%, массовая доля воды - не более 2%). Полиэтиленполиамин марки "Б" соответствует ТУ 6-02-594-85. В соответствии с данными, приведенными производителем, полиэтиленполиамин марки "Б" имеет следующую химическую формулу: Н2N(CH2CH2NH)yH, где у=2-5.

Примеры осуществления способа Пример 1. 70 г хлорпарафина ХП-30Т и 30 г диэтилентриамина перемешивают при температуре 110-120oC в течение 2 ч. После чего продукт реакции подвергли ИК-спектроскопическому анализу. На ИК-спектре обнаруживается полоса в области 2500-2600 см-1, характерная для аммонийной группы. Такая полоса отсутствует в ИК-спектрах исходных продуктов.

Пример 2. 75 г хлорпарафина ХП-30Т и 25 г полиэтилеанполиамина марки "А" перемешивают при температуре 110-120oС в течение 2 ч. После чего продукт реакции подвергли ИК-спектроскопическому анализу. На ИК-спектре обнаруживается полоса в области 2500-2600 см-1, характерная для аммонийной группы. Такая полоса отсутствует в ИК-спектрах исходных продуктов.

Качество дорожного битума в основном определяет долговечность дорожных покрытий. Появление трещин на дорожном покрытии означает, что оно на 85% исчерпало срок службы. В связи с этим все более углубляються методы улучшения качество дорожного битума.

Список литературы:

1. Р.Б.Гун «Нефтяные битумы» M… «Химия». 1973.

2. Химическая энциклопедия НИ «Большая российская энциклопедия», М.,1988 г.