| Наурызбаев А.Ш., ассистент Нажимов Ж.Б. Илмий рахбар: доц. Махмудова Н.А. | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПОЛНИТЕЛЕЙ |
| --- | --- |

Широкое применение нашли природные и искусственно полученные минеральные наполнители, вводимые в цемент и другие вяжущие в больших количествах. В результате взаимодействия с компонентами вяжущего они изменяют условия выделения и кристаллизации гидратных фаз и тем самым становятся источниками новых фаз, создающих свою структуру твердения.

Нами исследованы различные по природе и активности минеральные наполнители- мрамор и растворимый ангидрит. Отход Нукусского мраморного завода, который работает на основе мрамора Ходжакульского месторождения, был использован в качестве карбонатного наполнителя, а растворимый ангидрит, который был использован в качестве сульфатного наполнителя, получен термообработкой при 3000С природного гипса Устюртского месторождения.

Минеральные наполнители различались по составу, структуре и активности по поглащения извести. Неактивные (инертные) минеральные наполнители с преимущественно кристаллической структурой используются в качестве микронаполнителей, а активные по отношению к извести минеральные добавки - как гидравлические наполнители к вяжущим веществам.

Несмотря на различие в химическом составе, большинство минеральных наполнителей имеет высокую поверхностную энергию[94]. Такие наполнители способны к сравнительно высокому адсорбционному и адгезионному взаимодействию с изучаемыми мономинералами вяжущих веществ.

По данным химического анализа (табл. 14) мрамор-95,95% СaCO3, растворимый ангидрит-97% CaSO4 2H2O. Таблица 14.

Химический состав использованных в работе образцов наполнителей, %

| Вид наполнителя | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CаO | MgО | SO3 | Na2O | K2O | п.п.п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мрамор | 0,54 | 0,42 | 0,16 | 53,73 | 4,81 | - | 0,40 | 0,16 | 42,52 | 98,59 |
| Растворимый ангидрит | 0,68 | сл. | 0,24 | 31,6 | 0,48 | 45,3 | сл. | сл. | 21,10 | 99,42 |

Наполнители различались удельной поверхностью, которая при одинаковых условиях измельчения увеличивалась от твердых к более мягким породам в 8-10 раз (табл. 15).

Таблица 15.

Физические свойства минеральных наполнителей

| Вид наполни- теля | Влажность, % | Плотность г/cм3 | Объемная масса, г/см3 | Удельная поверхность, см2/г |  | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мрамор | 0,20 | 2,9 | 0,9-1,0 | 2500-3500 | 4,04 | белый |
| Растворимый ангидрит | 0,53 | 2,51 | 0,35-0,4 | 12300-14000 | 18,3 | белый |

Рентгенофазовый (рис.5.) и ИК-спектроскопический (рис.6.) анализы наполнителей показывает идентичность образцов с эталоном.

Рис.5. Рентгенограммы микронаполнителей.1-мрамор, 2-растворимый ангидрит.

Рис.6. ИК-спектры поглощения микронаполнителей: 1-растворимый ангидрит, 2-мрамор

Список литературы:

1. Рамачадран B.C. Применение дифференциального термического анализа в химии цементов. М.: Стройиздат, 1977. –408 с.

2. Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технологии вяжущих материалов. -М.: Высшая школа, 1973 .-504 с.

3. Ребендер П.А., Семененко Н.А. О методе погружения конуса для характеристики структурно-механических свойств пластично-вязких тел // Докл. АН СССР. -1949.- т.64. -№6. -С.835-838.

4. Глекель Ф.Л., Азимова Ф.Д., Рислинг М.Я., Ахмедов К.С. /В сб. Полимерные и гуминовые препараты в народном хозяйстве. -Ташкент: Наука, 1964. -С.57-60.